가스주입 단열유리 단체표준 인증 신청 안내

1. 인증신청 안내

구 분	세부 내용	비 고
인증 종류 및 등급 (신청품목)	1) 가스층이 1개 이면서 열관류율 값이 2.7이하 (표시기호 : ESD-1) 일반유리에 아르곤가스 주입제품(5mm+12mm아르곤+5mm=22mm) 해당 반사유리에 아르곤가스 주입제품(6mm+12mm아르곤+6mm=24mm) 해당 2) 가스층이 1개 이면서 열관류율 값이 1.7이하 (표시기호 : ESD-2) 싱글로이유리 1장에 아르곤가스 주입제품 (로이6mm+12mm아르곤+6mm=24mm)해당 3) 가스층이 1개 이면서 열관류율 값이 1.3이하 (표시기호 : ESD-3) 더블로이유리 2장에 아르곤가스 주입제품 (더블로이6mm+12mm아르곤+더블로이6mm=24mm)해당 4) 가스층이 2개 이면서 열관류율 값이 1.7이하 (표시기호 : EST-1) 일반유리 삼중복층에 아르곤가스 주입 (6mm+12mm아르곤+6mm+12mm아르곤+6mm=42mm)해당 5) 가스층이 2개 이면서 열관류율 값이 1.3이하 (표시기호 : EST-2) 싱글로이유리 1장 사용한 삼중복층에 아르곤가스 주입제품 (로이6mm+12mm아르곤+6mm+12mm아르곤+6mm=42mm)해당 6) 가스층이 2개 이면서 열관류율 값이 1.0이하 (표시기호 : EST-3) 싱글로이유리 2장 사용한 삼중복층에 아르곤가스 주입제품 (로이6mm+12mm아르곤+로이6mm+12mm아르곤+6mm=42mm)해당 * ESD(Energy Saving Double Glazing glass 의 약자) * EST(Energy Saving Triple Glazing glass 의 약자)	1)~6)중 해당 되는 품목 신청
인증 신청시 구비서류	인증신청서, 사업자등록증, 입금증(신청비용)	첨부양식 참조
인증 심사 당일 구비서류	인증신청서 원본, 제조. 가공설비현황, 시험. 검사설비현황, 공장일반 현황, 제품생산 및 판매현황	첨부양식 참조
인증 소요 비용	1) 기본수수료 : 신규 -품목당 50만원, 1품목 추가시 25만원 추가 사후 - 품목수에 관계없이 30만원 *입금계좌 : 신한은행- 140-007-866791 / 예)한국판유리산업협회 2) 인증 심사비 : 260,000원/인당 3) 심사 일수 : - 신규인증 심사 : 2명 * 2일 = 4M/D -사후심사 : 2명 * 1일 = 2M/D -특별공장심사 : 2명 * 1일 = 2M/D -사후재심사 : 1명 * 1일 = 1M/D 4) 심사 출장비 : 5급 공무원 여비규정 적용	1)KS 심사 비용과 동일 2)부가세 별도
제품시험 기관/비용	1) 제품시험기관 :한국건설생활환경시험연구원/한국화학융합시험연구원 2) 제품 시험비용 : 시험기관 수수료 참조 * 업체의 시험비용 절감을 위하여 성적서 2부 발행 1부 : 업체통보(영업활동 활용) / 1부 판유리협회 보유 3) 소요 기간 : 80일 소요
인증심의 위원회개최	인증심사에 최종 합격시 월1회 개최되는 인증심의위원회를 거쳐 최종 인증여부 결정 (심의위원회: 시험기관 및 유관 관계자)
인증서 교부	인증수여식을 통하여 단체표준 인증서 교부
인증 업체 준수 사항	1) 정기심사 3년주기 2) 사후심사 2년주기 3) 사후심사 경결함 시 사후재심사 4) 사후심사 중결함 시 특별공장심사
1. 인증 신청전 반드시 단체표준 규격과 단체표준 인증심사기준을 참조하시어 해당되는 3개월 이상의 실적을 구비하여 주시기 바랍니다.

2. 인증 심사 항목

심사 결과	심사사항	전체 평가항목 수 (핵심품질)	배점	점수	종합점수 ( % )	종합판정
	1. 품질경영	5(1)	15.0		( %)	■ 합격 □ 보완 □ 불합격
	2. 자재관리	6(1)	17.5
	3. 공정ㆍ제조설비 관리	8(1)	22.5
	4. 제품 관리	6(2)	20.0
	5. 시험ㆍ검사설비 관리	3(1)	10.0
	6. 소비자보호 및 환경ㆍ자원관리	5(1)	15.0
	계	33(7)	100
* 보완 및 부적합 평가항목 : 공장심사 평가항목 중 일부미흡의 경우는 보완, 자료 미 제출시 부적합.
비고 1 단체표준 인증심사기준에 심사사항 및 심사기준을 별도로 정한 경우, 이에 따라 심사사항 및 평가항목을 조정할 수 있다. 비고 2 핵심품질 평가항목은 100%적합(5점), 50%보완(2.5점), 0%부적합(0점)을 기준으로 하고, 일반품질 평가항목별로 100%적합(2.5점), 50%보완(1.5점), 0%부적합(0점)을 기준으로 한다. 비고 3 종합 판정은 80점 이상 “합격”, 60점 이상~80미만 “보완”, 60점 미만 “불합격” 으로 구분한다. 면제 판정은 업무규정 제20조 공장심사 생략에 따른다.